Pedro de Toledo, 13 de JANEIRO de 2020.

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRAS: PAVIMENTAÇÃO  ASFÁLTICA

LOCAL: AV. NOVE DE ABRIL – TRECHO ENTRE AV. AMERICO NICOLLINI COM AV. CEL. RAIMUNDO VASCONCELOS – CENTRO

MUNICÍPIO: PEDRO DE TOLEDO/SP.

ART: 28027230190782584

- - SERVIÇOS PRELIMINARES

  - – Condições iniciais

Ficarão a cargo exclusivo da contratada todas as providências e despesas correspondente a pagamento de taxas, ART’S, INSS e outros.

- A empresa deverá sinalizar e isolar de forma coerente as áreas de interferência onde será executado a obra, afim de evitar possíveis acidentes, tomando o cuidado para não causar transtorno aos moradores da região.

- Todos os operários deveram estar uniformizados e fazendo uso dos  EPIS.

- - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

A placa de identificação da obra será constituída por chapa em aço galvanizado, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries, com requadro e estrutura em madeira, pintada com marcas, logomarcas, assinaturas, valor  e título da obra, conforme dimensões e especificações do manual fornecido pela prefeitura.

- – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Compõem este item as seguintes etapas de serviços:

- RETIRADA E EMPILHAMENTO DAS LOJATOS SEXTAVADOS, QUE DEVERÃO SER DEPOSITADAS NO PÁTIO DA PREFEITURA.

- COMPACTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM BGS NA ESPESSURA DE 20 CM.

- DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E SARGETÕES DANIFICADOS, PARA EXECUÇÃO DE NOVOS.

- EXECUÇÃO DE GUIAS RETAS E CURVAS PRÉ-MOLDADA

- FRESAGEM DO PAVIMENTO EXISTENTES COM ESPESSURA DE 3 CM.

- VARRIÇÃO DO PAVIMENTO MECANIZADA, NÃO ADMITINDO VESTÍGIO DE MATERIAIS SÓLIDOS OU GRAXAS, QUE POSSAM DANIFICAR O NOVO REVESTIMENTO.

- EXECUÇÃO DE BASE COM BGS NOS LOCAIS ONDE EXISTE O LAJOTAMENTO

- IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE.

- RECAPEAMENTO COM ESPESSURA DE 5 CM DE CBUQ

OBS: OS SERVIÇOS EXECUTADOS DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTES  NORMAS :NBR 6459; NBR 7180; NBR 7181; NBR 7182 .

- - CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ)

Os serviços aos quais se refere a presente seção consistem no fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para execução de capa de rolamento de Concreto Betuminoso Usinado à Quente, de conformidade com a norma a seguir, e detalhes executivos contidos no projeto. O material asfáltico poderá ser um dos seguintes: Cimento Asfáltico de Petróleo tipos CAP-30/45 ou CAP-50/70 (classificação por penetração) ou CAP-55 ou CAP-20 (classificação por viscosidade), satisfazendo respectivamente as exigências contidas na EB- 78/84 e EB- 78/86 da ABNT /IBP .  A Dosagem da mistura asfáltica  deverá ser  pelo método Marshall.

5 -   EXECUÇÃO E EQUIPAMENTOS

- A mistura asfáltica deverá ser  transportada por veículos  dotados de caçamba basculante e de lonas impermeáveis para cobertura durante o transporte entre a usina e o local de aplicação.

- A vibro-acabadora deverá ser capaz de espalhar e conformar a mistura ao alinhamento, cotas e seção transversal do projeto, dotada de parafuso sem fim para boa distribuição da mistura na largura de uma faixa, e lamina vibratória para um pré - adensamento da mistura;

- A massa asfáltica será compactada com rolo pneumático e rolo metálico liso; Todo  o material a ser usado na pavimentação asfáltica deverá ser fornecido por usina devidamente autorizada a funcionar pela CETESB, podendo também ser usado usina

móvel nas mesmas condições. Tal exigência se faz necessária, para atender a legislação de  regulação do meio ambiente.

- Em locais em que o rolo compactador não tiver acesso deverá ser  utilizado soquetes mecânicos ou placas vibratórias para a compactação de áreas inacessíveis.

- É de responsabilidade da empresa contratada a proteção dos serviços e materiais

OBS: Não será permitida a execução de qualquer fase dos serviços em dias de chuva.

6 -   Regularização, distribuição, acabamento e compactação

Limpeza completa; varrição com vassouras e ou compressor, pintura de ligação e distribuição da massa de regularização (CBUQ) com 5,00 cm de  de espessura. A  imprimação ou pintura de ligação deverá ser executada obrigatoriamente, com a barra espargidora, respeitando os valores recomendados para taxa de ligante, somente para correções localizadas ou locais de difícil acesso poderá ser utilizada a caneta. A  imprimação deverá formar uma película homogênea e promover condições adequadas de aderência para o concreto asfáltico.

A vibro-acabadora deverá deslocar-se dentro do intervalo de velocidade indicado por seu fabricante, que permita a distribuição da mistura de maneira contínua e uniforme, reduzindo-se ao mínimo o número e o tempo de paradas, devendo estar sempre entre 2,5 e 10,0 m/min ( metros por minuto ). A temperatura da mistura, no momento da distribuição, não deverá ser inferior a 125° C.

7 - Compactação

A  compactação da misturas asfáltica  usinadas a quente contempla o emprego combinado de rolos pneumáticos de pressão regulável e rolo metálico liso tipo Tandem. A rolagem será iniciada com o rolo de pneus com baixa pressão a qual será aumentada à medida que a mistura for sendo compactada. Para evitar que os rolos retornem  sempre na mesma seção transversal, as passadas sucessivas de cada um deles terão comprimentos diferentes. As passadas serão realizadas sucessivamente em marcha avante e em marcha à ré, não sendo permitida a manobra dos rolos sobre a cama que está compactada, nem inversão bruscas de marcha e nem estacionamento sobre

o revestimento recém rolado e ainda quente.

A compactação deverá prosseguir, sem interrupção, até que se obtenha na camada, a espessura mínima de 5,00 cm ( cinco centímetros ) fixado no projeto.

8 -   Aceitação e abertura ao trânsito

Os serviços serão aceitos e passíveis de medição desde que atendam simultaneamente as exigências de materiais, da mistura asfáltica, de produção e transporte da mesma, da qualidade e manutenção dos equipamentos e da execução do pavimento.

9 - LIMPEZA FINAL DA OBRA

No término da obra, toda a área da mesma deverá ser limpa, com retiradas de todo o material remanescentes, assim como equipamentos oriundos da execução do serviço.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A empresa ganhadora da obra fica estritamente proibida a realizar quaisquer tipos de serviços que não conste neste memorial e/ou na planilha, passiva de não ser ressarcida pelos serviços executados, a não ser que haja autorização por escrito do grupo de engenheiros da prefeitura. O Departamento de Obras estará à disposição para sanar quaisquer tipos de dúvidas

________________________________

JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT

Diretor do Depto. De Obras Viação e Serviço.

CREA:  5069992012